“x物理”研究性实验期末论文

题目：   钹型换能器的仿真与设计

| 作者单位 | 陕西师范大学 |
| --- | --- |
| 作者姓名 | 陈璇婧 金姝沛 刘守辽 姚秦 刘运强 |
| 专业班级 | 物理学创新实验班 |
| 指导教师（职称） | 王冠（讲师） |

2021年 1

摘要	1

1.绪论	2

1.1研究背景和研究意义	2

1.2压电换能器	2

1.3钹型换能器优点	4

1.4换能器的发展现状以及前景	5

2. 基本理论和方法	6

2.1 压电材料	6

2.2 换能器的基本类型	7

2.3 理论分析	8

2.4 数值仿真	9

3 钹型换能器的设计	10

1 模型简介	10

2. 理论分析	11

3. 仿真和分析	15

4. 优化结构	23

5.外接耦合电路对其的影响	28

4.总结	31

参考文献	33

摘 要 现当代的能源问题的解决和可持续发展已经迫在眉睫，在考虑新兴替代能源之外，日常生活及工业中的活动也会损失一定量的机械能能量到周围环境之中，如何将这种损耗的能量再次收集并应用也成为了一个研究热点。

通过采用钹型压电换能器做能量收集器来讨论损失的机械能如何转换并储存为电能二次利用。钹型换能器是由PZT圆盘通过环氧树脂在其两侧相粘合的钹型金属端帽所组成，适用于较低频率和中等负载下的振动系统。该种换能器的主要是由于压电效应，当其金属端帽受到应力作用时会产生形变，将作用在端帽上的轴向应力转换并且放大成为作用在压电材料上的径向拉应力，从而引起PZT层受到更大、分布更均匀的应力而产生更大的形变，更高效地产生电荷。另外由于⾦属帽的钹型结构使得钹型换能器有剖⾯薄、重量轻、耐用、机电耦合系数较高的特点，且能有限的空间内有效利用空间并进行高效工作。

首先通过压电效应的作用过程并结合碟簧理论理论分析求出钹型换能器的金属端帽的顶部受应力时产生的外载作用力的函数，并结合几何结构得出压电陶瓷的径向和环向的形变量。得到金属端帽的轴向变形与在外载的作用大小有关，压电陶瓷片的径向变形及环向变形与金属端帽锥面的初始夹角、换能结构的半径、钹型端帽的顶半径、底半径、厚度及外载作用下得轴向变形等有关。当PZT层的上下两极处于断路状态，由于正压电效应，两极板间产生电势差。结合压电方程，通过对压电场沿压电材料厚度方向积分得到开路电压。然后用MATLAB对该公式进行变参数模拟，得出不同PZT厚度和半径的输出电压随频率的变化图，从中选取PZT厚度为2mm、半径为16mm，金属端帽厚度为0.6mm、顶部半径为5mm、底部半径为11mm的钹型结构。最后在COMSOL中进行有限元分析，对金属端帽的顶部外缘施加0.7MPa的载荷，并将PZT层与金属端帽接触上半部分接终端，下半部分接地。得出6个特征频率25199HZ、27291HZ、47586HZ、49525HZ、94534HZ、99506HZ的振型截面、3D振型、压电材料表面电势图、回转几何图示。最后尝试外加耦合电路，得到相关输出电压及总储能图。

通过对钹型换能器的各个结构参数的变换，得出进一步的优化模型，即压电材料的半径为17mm，金属端帽与压电材料接触的面积的长度为2mm，金属端帽顶部的半径为9mm，压电材料厚度为2mm。该结构所得6个特征频率分别为14238Hz、15997Hz、26404Hz、26482Hz、55011Hz、55099Hz。最后讨论外部耦合电路对其的影响，改变外接耦合电路电阻的大小，发现外界耦合电路的电阻越大时，其产生的终端电压也越大。并通过给压电材料设置一个正弦的主动激励电压，以钹型金属端帽为参考点，观察其瞬态的振动情况，得到随时间变化的位移图。

关键词 钹型换能器；PZT;压电效应；能量收集；有限元

- 绪论

1.1研究背景

能源问题是当代人所一直所着重关注的问题之一，没有能源人类就不能进行正常的生活，可以说能源是国民经济的重要物质基础。其中能源之一的电能的供应在当代尤为重要。自20世纪开始，电力的需求量基本上是每10年就增加一倍。在20世纪末期，发电形式主要是靠水力、火力和核能这三种方式来发电，虽其主要发电方式会因各国能源资源的构成不同而异，但大体来说，世界上以火力发电为主，其发电量在总发电中所占比重为70%以上。我国虽拥有丰富的水力资源，但受经济、技术等因素的限制，仍是以火力发电为主。但随着自然资源的过度开采，使得原本稀缺的石油、煤矿等天然能源十分短缺，所以后来加大了核能和太阳能的应用。为避免人在日常生活中所损失在环境中的机械能的浪费，可以考虑对其进行再次收集，实现能量的二次利用，绿色低碳生活。

对于这种在自然界中损失的振动能量如何采集已成为一个研究热点。目前，该情况的能量采集方式有多种，如压电、静电、热电、磁电等。而作为可以将电能和声能相互转换的器件的换能器，它是重要的能量与信息转换功能材料。分为磁致伸缩换能器和电致伸缩换能器两类，分别对应磁致伸缩效应和电致伸缩效应、压电效应。压电材料在电磁场作用下发生极化，其原本电荷中心的位移会导致材料变形，从而产生并以振动或声波的形式对外做功。相对应的，也可以通过对其表面施加作用力使其产生形变而发生宏观极化，从而在两端面出现异号电荷，将机械能转换成电能。

在本文中主要围绕压电材料的压电效应来展开讲述。由于使用压电材料，可以不考虑发热、电磁干扰、寿命、污染等因素便能够实现机械能与电能相互转换，且其形成的压电换能器结构简单、易于制作、占用空间小、机电耦合系数较高等优点，使其作为能量收集器而备受关注。

1.2压电换能器

近年来，对于国内外关于压电换能器的研究主要集中在以下几个方面:压电材料研究及应用、压电元件工作模态研究、多层压电振子结构研究、振动支撑结构设计、压电元件结构研究以及装置共振频率调整方法研究等。

1.2.1压电材料

压电材料是压电换能器的核心部件，它的选择对装置的机电耦合系数起着至关重要的作用。自从1880年法国科学家居里兄弟发现了石英晶体的压电效应开始，压电材料的研究就一直是换能器研究的热点。上世纪40年代，美国科学家Arthur Von Hippel等人首次发现钛酸钡BaTi03具有良好的压电性能，且其不溶于水十分稳定，1954年，Jaffe等人发现了锆钛酸铅(PZT)具有良好的压电性能，在以后的很长一段时间里，PZT因其稳定优异的压电性能成为制作压电换能器的主要压电材料。目前常用分为以下四种:压电陶瓷(PZT)、压电薄膜(PVDF)、压电陶瓷纤维、铁电单晶体。压电陶瓷的压电常数和机电耦合系数较大，且制造工艺成熟，所以其在压电换能器的应用十分广泛。缺点是PZT陶瓷易碎，所以不适用载荷较大或起伏变化较大的情况。作为压电聚合体的压电薄膜，相对PZT的柔韧性更好、使用寿命更长，Lee等也通过实验证明其适用于交变载荷的情况。压电陶瓷纤维是主要由压电纤维和环氧树脂组成，其柔韧性较好，Churchill等人

通过实验比对，得到压电陶瓷纤维的直径越小，从外界收集的能量越多。铁电单晶体的机电耦合系数、压电系数、应变都较大，其纵向机电耦合系数比PZT材料大90%以上。Moon和Sun等使用PMN-PT单晶体材料制作了压电换能器，得到采用铁单晶体的压电换能器能够稳定输出较高的电压和功率[1]。

1.2.2压电元件工作模态

- 提高压电换能器的机电耦合系数的方法之一是采用有效的压电元件振动激发形式。其振动激发形式主要有4种类型:d31模态、d33模态、扭转模态、剪切模态，其中以d31模态和d33模态的应用最为广泛。

- d31模态指作用力与极化方向垂直，振动方向垂直于电场方向的伸缩振动；d33模态指作用力与极化方向相同，振动方向平行于电场方向的伸缩振动；扭转模态指振动方向垂直于电场平面内的剪切振动；剪切模态指振动方向平行于电场平面内的剪切振动。d31模态常用在悬臂梁结构中，d33模态常用在压电块被挤压的场合，扭转模态常用在旋转振动中。

- 对于目的为收集机械能并转化为电能的压电换能器，目前主要以d31和d33两种模态为主。而对于不同的外界条件及不同的换能器结构，d31模态和d33模态各有优势。通常d31模态常用在悬臂梁结构中，其结构较d33而言较为简单，容易制造，且在d31模态下的悬臂梁更加柔软，尽管机电耦合系数较小，但是能够在较小激励力和低振动情况下产生更大的形变，所以就悬臂梁结构而言，选择d31模态更加合适。d33模态常用于压电材料处于强激励环境或激励力较大的情况，其比较坚固，不易产生形变且机电耦合系数较d31模态高。

- Bake等对d31模态的悬臂梁结构进行了分析，结果表明当激励力较小或在低振动幅度的环境下，可通过减弱悬臂梁的约束或优化设计有效率降低其谐振频率量收集采用其能量转换效率更高。在外力较小及高频率时，90%以上的能量收集采用d31模态的悬臂梁结构进行能量收集。Yang等通过数值模拟分析了d33模态模态压电发电板的机电耦合系数越高，输出的能量越大，输出功率与机电耦合系数及介电常数成正比。同时还指出，当激励频率接近换能器的谐振频率时，其能量输出效率显著增大。Richards等做了更深入的研究，建立了压电换能器的功率转化效率模型，定量的分析了机电耦合系数、机械品质因数和转换效率之间关系，提高压电材料的机电祸合系数及机械品质系数可以有效提高d33模态下压电换能器的发电效率。

- 1.2.3压电元件结构

- 压电换能器中采用的压电材料的截面形状主要有矩形、三角形、正方形和圆形等。其中，矩形和正方形结构的实现简单，研究范围最广。Michael等对矩形、三角形和正方形等四种压电材料结构通过对比实验得到在相同的支撑结构、激励频率、激励力、外部电路下，矩形的能量转化情况最差，三角形次之，正方形和五边形的情况较好。

- Baker等对比了同是悬臂梁的相同体积的矩形和梯形两种压电换能器的压电性能，最终得出梯形的比矩形的要大。Chen等对矩形、梯形和三角形压电悬臂梁的振动能量采集性能进行了理论和实验研究：得到在同样条件下，使用三角形悬臂梁可以改善应变分布，比梯形和矩形悬臂梁产生更多的电压，单位体积输出功率也会更多[2]。

- 1.2.4多层压电振子结构

- 在一个压电换能器中，当然可以不止加一层压电材料，也可以加两层甚至更多。这样的多层压电结构可以在尽可能小的体积内实现更高的能量输出，只不过在设计时要充分考虑压电材料本身刚度对振动的抑制作用。一般会采用技术已较为成熟的压电单晶片及压电双晶片的形式。Jiang等对压电双晶片的能量回收效率进行了研究，通过调整质量块的质量及悬臂梁的厚度可改变其谐振频率，当激振频率与谐振频率相同时输出效率达最大。Mateu和Moll研究了同质压电双晶片、压电双晶片和压电单晶片三种形式的换能结构，对比发现在压电材料体积相同的条件下，压电双晶片获得更高的能量。

- 1.2.5振动支撑结构

- 压电换能器的振动支撑结构主要有悬臂梁、简支梁、圆形和钹型等结构。其中，悬臂梁实现方便，且能有效地从环境振动中收集能量，因此得到了广泛研究。但也有其他结构也处于研究状态，比如多层、拱型、桥型、钹型、纤维板、月牙型等。其中纤维板与拱形的结构刚度过低，需要提高刚度或组合成特殊结构后应用；多层结构虽具有最高的能量转换效率，但因刚度过大，标准轴载作用下转化获得的能量较小；月牙型、桥型与钹型结构都具有较好的刚度，其中月牙型结构能量转换效率较低，钹型与桥型结构具有较高的能量转换效率。其中钹型更适于在相对较低的频率下施加较大的力的情况下使用。

- 1.2.6共振频率调节

- 当压电换能器与周围环境发生共振时可以极大提高对外的能量输出。目前其共振频率调节方法主要有；主动自调节和被动自调节2类。

- 主动自调节是通过外加能量持续地对装置进行频率调节，使装置谐振频率与环境振动。Williams和Roundy等都对此做了相关实验，但理论分析和实验结果都表明，主动调节方法在实际应用时不可用，在调节频率达到共振时，也将改变本来装置的性能，会使装置纯输出功率反而下降。所以主动调节并不可取。被动自调节是指在初始状态时通过外在频率调节使能量采集装置振动频率与环境振动源频率相匹配，当两者频率达到匹配时，停止外在频率调节。被动调节系统与主动调节系统相比，不需要外加动力来调节系统的共振频率，但结构更大且更复杂。Cornwell等和Raste-gar等分别研究了两种被动式换能器，从最终输出能量的结果来看，被动调的换能器可提高能量采集效率但主动的却不增反减[3]。

- 1.2.7接口电路

压电换能器输出的电压是交变的，且与其所处环境密切相关，对负载直接供电存在一定困难。因此，除了对换能器本身的优化，还需关注其接口电路的性能。目前，能量提取电路主要有:标准接口电路、同步电荷提取电路、并联同步开关电感电路、串联同步开关电感电路、降压式DC-DC变换电路等。标准接口电路是最基本、最简单的能量接口电路，主要由二极管来进行整流，电容来储存电能。但是缺点是在充电时电容只能收集比自身两极电压大的电量，从而造成了电能的浪费。

- 1.3钹型换能器优点

许多压电收割机的优点是压电材料能在高频率下工作，因此能在短时间内捕获多次循环中产生的能量。但是日常生活情况下，大多数的振动却是较低频率，此时便是钹型换能器的主场。钹式换能器已被证明是适用于较低频率(<120 Hz)和中等负载(<100 N)下的振动系统的压电能量收集装置，即钹型换能器更适合在相对较低的频率下施加较大的力。在反复压缩或变形的情况下，安装在金属端盖内的压电层可用于为电容器或电池充电。

钹型换能器与堆叠式相比，可以在有限的空间内有效利用空间并进行高效工作。当压电层中产生的高应力，会迅速达到施加载荷的限制，这时多层堆栈虽然可以应用于高负载情况，但有时由于安装空间有限的缘故，堆叠过多可能会造成空间障碍，但是堆叠过少又起不了作用。这是钹型的优点便显现出来，可以在较小的有限空间内，更加高效、稳定地产生能量[4]。

钹型换能器由压电材料和粘合在其上下两侧的⾦属端帽通过粘合剂复合⽽成，且⾦属帽中⼼有很浅的空腔。当对压电材料两端施加⼀定频率的激励电压时，压电材料会产生位移，⾦属帽在压电材料的驱动下而产⽣径向伸缩和轴向弯曲振动。即钹型可以将压电材料的微⼩径向位移放大为帽的轴向振动。当对压电换能器施加应力时，由于金属端帽的存在，将作用在端帽上的轴向应力转换并且放大成为作用在压电材料上的径向拉应力，使压电材料上的应力分布更加均匀，产生的电压更稳定高效，产生能量效率大大提高，且使其换能器本身的承受力增强。

压电材料是执⾏电能向机械能转化的元件，也是电路系统与机械系统相耦合的部件。钹形的⾦属帽作为压电材料与辐射介质之间的耦合部件，将压电材料的径向运动转化并放⼤为金属帽的轴向运动，使整个压电换能器具有剖⾯薄、频率低、重量轻的特点。另外由于⾦属帽外沿固定于压电材料外表⾯上，所以⾦属帽表⾯将产⽣较⼤的振速，整体的主要辐射⾯也由压电材料本身转变⾦属帽的上下表⾯，使得辐射⾯积⼤⼤提⾼，辐射效率随之提⾼。在压电材料和金属端帽中间会存在一定的空腔。当空腔厚度很薄时，钹型⾦属帽对辐射阻抗的放⼤作⽤⾮常明显，所以空腔厚度越薄，能量转化效率越⾼。压电材料与金属端帽之间粘合的一般为环氧树脂，由于其厚度⾮常薄，仅若⼲微⽶，不管采⽤何种材料的环氧树脂，它产生的影响都可以忽略。且由于两者粘合部分仅对边缘起加固作用，所以可以认为⾦属帽底边的径向振动速度与压电材料的外缘相同。且金属帽是在压电材料两侧对称粘结，故压电材料的中部可看作是⽆位移、⽆形变的。

由于钹型换能器的结构和耐用、机电耦合系数较高、重量轻等特点，在如今也由十分广泛的应用，如其作为人流密集的地铁站、车流量大的公路上的能量收集器对地面上损失的机械能进行二次收集，再对外供电或储存于电容当中。在医学当中，钹型设计可应用于全膝关节置换术等骨科手术，对植入人体中的嵌入式传感器提供电能，普通换能器的体积不符合这种植入空间有限的情况。

1.4换能器的发展现状以及前景

压电材料是一类能够实现机械能与电能相互转换的功能材料。如何利用压电效应将环境中的机械能转化为电能已成为一个热点。国内外压电材料在各个领域的电能收集的研究已有很多，如大气气流振动发电、海洋洋流振动发电、人流密集区踩踏发电、机械振动发电等众多方面，是一种具有长远发展潜力的电能获取方式。

在医学方面，医学的高频和传统的超声换能器甚至能够对人体的皮肤、血管、眼睛等器官进行实时监测,并且不会对人体的组织器官带来任何危害，所以其对临床医学的研究和治疗十分适用，也成为了国际上生物医学研究领域的热点。W.Huebnet研制出一种微型压电陶瓷传感器，它比人的头发还要细小，可将其插入动脉血管并进行一定引导到达人体来探测病人的在胆固醇堵塞部位的位置和厚度，以尽可能避免病人生命危险。在海洋勘测方面，作为耐压水听器的组成成分之一的压电换能器，在深海的研究和开发领域获得了越来越多的关注。在水下装备如潜艇、鱼雷、水下无人机、水下机器人等耐压水听器的相关研究中广泛应用。在机械振动发电方面，可以利用压电材料收集路面的机械能量。赵鸿铎等对基于压电效应的沥青路面能量收集技术的可行性和效率进行探讨，验证了压电式路面能量收集技术的可行性，路面压电换能器的换能效率约为5%~30%。据报道，以色列科学家研发了应用于道路工程的压电能量收集系统收集汽车驶过时产生的能量，当汽车每在植有数千个压电晶体的沥青路面上行使1英里便可产生超过640千瓦电量，足以为12辆小型汽车供电，产生的电流可以被传回国家供电网或者用于照明和供热[5]；除了锁定公路外，该项技术也课用于铁路、机场、人流密集的地铁站等类似系统。由此可见，通过压电换能器来进行能量再次收集已经成为绿色健康、低碳、有前景的能量采集方式之一。

2. 基本理论和方法

2.1 压电材料

压电材料在刚制造出未被极化之前，材料内某区域正负离子排列不对称、晶胞正负电荷重心不重合从而形成电偶极矩，就整个晶体来看，电偶极矩杂乱随机分布，使得整个材料的极化强度为零。压电材料后被直流电场极化成功后才可投入使用。

具有压电效应的材料叫压电材料。压电效应包括正压电效应和逆压电效应。当晶体不受力时，正负电荷重心重合，整个晶体总电矩为零，因而晶体表面不带电荷；通过对其表面施加作用力使其产生形变，其内的原被束缚的部分自由电荷被释放后正负电荷重心不再重合，压电材料发生宏观极化，在两端面出现异号电荷，将机械能转换成电能，即正压电效应。在对其两极加一定场强度的电场，材料极化强度也变大，使其原本电荷中心的位移会导致材料变形，从而产生并以振动或声波的形式对外做功，即逆压电效应。

压电材料是压电换能器的核心部件，它的选择对装置的机电耦合系数起着至关重要的作用。自从1880年法国科学家居里兄弟发现了石英晶体的压电效应开始，压电材料的研究就一直是换能器研究的热点。上世纪40年代，美国科学家Arthur Von Hippel等人首次发现钛酸钡BaTi03具有良好的压电性能[6]，且其不溶于水十分稳定，1954年，Jaffe等人发现了锆钛酸铅(PZT)具有良好的压电性能[7]，在以后的很长一段时间里，PZT因其稳定优异的压电性能成为制作压电换能器的主要压电材料。

压电材料大体可以分为3类:无机压电材料、有机压电材料和复合压电材料。

无机压电材料分为压电晶体和压电陶瓷。

压电晶体一般指压电单晶体，是指按晶体空间点阵长程有序生长而成的晶体，无对称中心，因此具有压电性。如石英、镓酸锂、锗酸锂、锗酸钛等。其压电性弱、介电常数低，但稳定性、机械品质因子都较高，多用于高频情况。铁电单晶体的机电耦合系数、压电系数、应变都较大，其纵向机电耦合系数比PZT材料大90%以上。Moon和Sun等使用PMN-PT单晶体材料制作了压电换能器，得到采用铁单晶体的压电换能器能够稳定输出较高的电压和功率[8]。

压电陶瓷泛指压电多晶体，其是由微细晶粒无规则集合而成。其经直流高压极化后，具有压电效应才可投入使用。压电陶瓷的压电常数和机电耦合系数较大，且制造工艺成熟且可塑性强，所以其在压电换能器的应用十分广泛。现压电陶瓷中应用较为广泛的是锆钛酸铅(PZT)，但缺点是易碎、电损耗较大、稳定性差所以不适用载荷较大或起伏变化较大的情况。多用于制作超声振子、换能器、拾音器、压电变压器、陶瓷滤波器及蜂呜器等。压电陶瓷纤维是主要由压电纤维和环氧树脂组成，其柔韧性较好，Churchill[9]等人通过实验比对，得到压电陶瓷纤维的直径越小，从外界收集的能量越多；

有机压电材料又称压电聚合物，如压电薄膜(PVDF)，这类材料相对PZT的柔韧度好、使用寿命更长、压电电压常数高、密度低、阻抗低，在水声超声测量、压力传感、引燃引爆等方面应用广泛。但是其压电应变常数偏低，不适用于应用于能量收集。Lee等也通过实验证明其适用于交变载荷的情况。

复合压电材料是在有机聚合物基底材料中嵌入压电材料构成的。其在水声换能器中的应用比较广泛。

2.2 换能器的基本类型

不同用途的换能器对性能参数的要求不同，例如对于发射型换能器,要求换能器有大的输出功率和高的能量转换效率；而对于接收型换能器，则要求宽的频带和高的灵敏度及分辨率等。因此，在换能器也在此上发展出多种类型。目前传感器的类型主要有：多层式(Multilayer )、钹型(Cymbal)、月牙型(Moonie)、桥型(Bridge)、拱形(Thunder)、纤维板(MFC)、悬臂梁(Cantilever Beam)等。其中多层式由多层极薄的PZT构成；钹型由两片钹式金属端帽夹一层圆形PZT构成；月牙型与钹型类似，区别在于其端帽为两端平整、当中内凹的圆形金属片；桥型的构造也与钹型类似，区别在于其金属端帽为矩形；拱形由两片具有不同温度特性的金属材料夹一片压电陶瓷构成，在高温下粘合，冷却到常温后呈弧形；纤维板是一种复合的压电陶瓷薄片；悬臂梁的一端是固定支座，另一端为自由端,中间夹着压电陶瓷片。

图 1：拱形换能器

图 2：钹型换能器

图 3：月牙型换能器

图 4：悬臂梁换能器

图 5：纤维板压电换能器

图 6：多层式压电换能器

目前常用的悬臂梁结构虽形式简单，但刚度低[10]，不适用于高压应力的环境中；拱形与纤维板的刚度过低，需要提高刚度或组合成特殊结构后应用；多层结构具有最高的能量转换效率，但由于其刚度过大，标准轴载作用下转化获得的能量较小；月牙型、桥型、钹型结构都具有较好的刚度，其中月牙型结构能量转换效率较低，钹型与桥型结构具有较高的能量转换效率，都较适合用于对能量进行二次收集的再利用。但钹型更适于在相对较低的频率下施加较大的力的情况下使用。

2.3 理论分析

通过对压电材料表面施加应力使其产生形变而发生宏观极化，从而在两端面出现异号电荷，将机械能转换成电能，即正电压效应。相对应的，对压电材料的两极施加电压，其会产生位移导致材料变形，即逆电压效应。由于压电效应的存在，可以把作用在压电陶瓷上的机械能转换成电能.为了确定换能器的工作状态和压电效应的效率，一般用以下方程[11]来表示：

式中=1,2,…,6；=1,2,3；为应变张量；（）为应力张量；为常电场条件下压电材料柔度系数张量；为外部电场张量；为电位移张量；为压电应变常数张量；为常应力条件下节点常数张量。

1

2

3

4

6

5

根据压电陶瓷的极化形式，可得应力作用的有6个方向，如图所示。

在外电场等于0时，压电陶瓷的应力矩阵为，其正压电效应矩阵形式的表达式为：

式中为电位移矩阵；为压电陶瓷在方向上的电位移，= 1,2,3；为方向上的应力，；为压电应变张量常数矩阵其中的元素为压电应变张量常数，下标为产生电流的方向，下标为应力作用的方向。

同时有成立，式中为压电陶瓷内部电场强度，为压电电场电压常数。

对于安装在某环境下的压电换能器，通过正压电效应所得到的电能可表示为[12]：

其中为产生电位移后材料表面所带电荷量，为开路条件下换能器两端电势差，为压电陶瓷顶面面积，为压电陶瓷厚度，为压电陶瓷的真空介电常数，为压电陶瓷的相对介电常数。

一般通过压电换能器的机电耦合系数和能量转换系数来衡量其把机械能转换成电能的效率，其定义如下：

，

2.4 数值仿真

当压电换能器受到低频、高应力的荷载的作用，根据压电材料的结构和特性的理论分析可以为实际制作做出指导性的参考数据，从而设计合理的换能器。根据构建不同的结构几何尺寸及外连电路来进行数值仿真，使得其能尽可能地既满足荷载及环境的要求，也能获得较高的电量输出。

目前，可以从两种方法来对其进行分析。一种方法是建立系统的理论分析模型，分析压电换能器结构中的各参数对压电性能的影响，从而优化设计，但由于存在多物理场的藕合效应相互作用，此方法建立的数学模型较为复杂，且分析过程中进行简化及理想化处理，得到分析结果与实际存在较大误差，另外在寻找其最优化结构时，由于其对应的解析解很难得到。

另一种是利用数值模拟计算，通过建立相关的偏微分方程组，我们就可以求解得到满足要求的数值解。近些年来，随着计算机技术的不断发展，许多复杂的工程问题都是通过计算机数值模拟计算加以解决。其研究过程是，首先根据需要建立对应的物理模型，然后将一个复杂的模型拆分成许多个小的结构单元，通过求解每个小单元中的压电方程组及力学方程组来得到整个压电换能器的形变及所得电压。与解析方法相比，数值模拟方法受结构的约束影响较小，有利于对复杂系统的问题进行求解，因此大大提高了解决问题的效率和普适性。

首先建立钹型压电换能器的有限元模型，利用有限元方法分析钹型结构压电材料、荷载及端帽几何结构参数对换能器电压、形变、存储电量等的影响，然后得到最优化的钹型压电换能器的结构几何参数，在此基础上选择合适的材料并参考其压电、介电及机电藕合性能最终制作钹型压电换能器并进行实验验证。

目前比较主流的数值模拟方法包括有限元法(FEM),时域有限差分法(FDTD),和离散偶极近似法(DDA)。有限元法是把待求解的连续区域等效划分为有限个微小区域的集合，再将整个连续域的偏微分方程组拆解成为在每个单元中含有多个参数的方程组，使复杂的边界值问题得以转换成为有限个自由度求解。时域有限差分法将求解区域的时间和空间都分割成离散的立方体元胞并且相邻元胞共用相邻的边界。每个元胞都会随着时间对相邻的元胞产生影响，同时也会受到来自周围元胞的影响。离散偶极近似法将研究对象用一个由大量的点所构成的阵列表示，不同 点之间相互离散，并且每一个相互离散的点都可被看作一个偶极子。但是当研究对象的几何尺寸较大，利用其剖分出的偶极子数目会成几何级数的增长，需要较高的计算机性能。

以下将采用有限元方法，市面上关于有限元方法的软件有很多，比如ABAQUS、FEPG、ANSYS、COMSOL Multiphysics等等.

ABAQUS解决问题的范围从相对简单的线性分析到许多复杂的非线性问题。 其拥有一个可模拟任意几何形状的单元库和各种类型的材料模型库，可以模拟典型工程材料的性能。除了能解决大量结构(应力/位移)问题，还可以模拟其他工程领域如热传导、质量扩散、热电耦合分析、声学、压电介质分析的许多问题。其着重于结构力学和相关领域的深层次实际问题。

FEPG采用元件化思想和有限元语言，可以在数天甚至数小时内完成通常需要数月甚至数年才能完成的编程劳动，是国内做的最大的有限元软件平台。

ANSYS软件能与多数计算机辅助设计软件接口，实现数据的共享和交换。它的功能强大，操作简单方便，现在已成为国际最流行的有限元分析软件，不过其着重于流体、电磁场和多物理场耦合等研究领域。

COMSOL Multiphysics以高效的计算性能和杰出的多场双向直接耦合分析能力实现了高度精确的数值仿真。其起源于MATLAB的Toolbox，广泛应用于各个领域的科学研究以及工程计算，被当今世界科学家称为“最专业的多物理场全耦合分析软件”。其可让用户根据自身需求自定义偏微分方程，支持多种网格剖分，轻松实现多物理场的直接耦合分析。内嵌丰富的CAD建模工具，用户可直接在软件中进行二维和三维建模，也可直接从外部导入。且有丰富的后处理功能，可根据用户的需要进行各种数据、曲线、图片及动画的输出与分析。

在本文中将选用COMSOL Multiphysics的压电材料板块来实现对于不同结构参数及外加耦合电路的钹型换能器的输出电压、阻抗特性、机械耦合系数的仿真来对压电换能器进行有限元分析。

3 钹型换能器的设计

3.1 模型简介

本文选用钹型换能器来进行对能量的二次收集，其截面图和俯视图如下图所示，它是由压电圆盘和在圆盘两侧相粘合的钹型金属端帽所构成的。通过对该换能器表面施加应力，即对钹型金属端帽施加载荷，使其产生形变将机械能转换成电能。

图 7：钹型换能器的纵截面图及俯视图

其中为钹型压电换能器的直径为金属端帽内腔底部直径，为内腔顶部直径，为内腔高度，为金属帽的厚度，为压电陶瓷的厚度。

3.2. 理论分析

当对钹型金属帽顶部施加轴向载荷时，金属端帽的顶部会由于垂直压力的作用，使得端帽的母线将发生切向应变和轴向剖面转动，进而引起对PZT层的径向拉力和轴向压力，该种结构能起到放大作用力的效果，使得PZT受到更大的应力而产生形变，表面更高效地产生电荷。由以上作用力过程并结合碟簧理论，得到扇形微元受到的径向力矩可表示[13]为：

其中——由于载荷作用扇形微元受到的径向力矩；

——金属钹片弹性模量；

——金属钹片泊松比；

——扇形微元顶角；

——金属钹片锥面与水平面的初始夹角；

——受载后轴向剖面转动的角位移；

——中性半径；

，——钹片外半径、内半径。

扇形微元受到的外载作用可表示为:

则外力矩可为:

式中——压电振子受到的载荷力；

——作用于扇形微元的载荷力；

——由外力引起的力矩。

由力矩平衡条件且 ，则可得轴向变形与

外载作用力的函数关系式为：

其中一一由外力引起的轴向变形；

一一端帽的杨氏模量；

一一载荷系数，可根据的比值进行选取。

微段的切向应变可表示为：

金属端帽的下底部端点的切向变形为

则压电陶瓷沿径向的变形量

压电陶瓷沿环向的变形量

式中——O点到轴线的距离，

因此，钹型压电换能结构金属端帽的轴向变形与在外载的作用大小有关，压电陶瓷片的径向变形及环向变形与金属端帽锥面的初始夹角，换能结构的半径，钹型端帽的顶半径、底半径和厚度及外载作用下得轴向变形等有关。

当钹型换能器的金属帽顶端受到应激力作用时，由于压电效应，在压电材料的表面的自由电荷会不断的释放和吸收，形成交变电势，若与外部电路连接便可形成电流。当应激力直接垂直作用于纵向极化的压电材料时，由于正压电效应，其两端电极极化产生电荷，当两极处于断路状态，两极板间产生电势差。此时两个极面间产生电压值V为[14]:

式中——压电材料的(等效)压电电压常数；

——压电材料的(等效)压电应变常数；

——压电陶瓷材料的厚度；

——电极极面面积

在压电陶瓷两电极面集聚的电荷量Q为

式中——压电材料的极面电容，，则有

正压电效应是当压电材料受到的荷载的作用才存在，当作用力消失时，弹性变形恢复，在压电材料上由于形变而产生的电荷也会消失，直至变形完全恢复后两极电势差变为0.在此放电过程中，可以将压电元件看做电容，因其两极面的绝缘有限，所以极面的电荷将以某时间常数按指数规律放电，两极面间的电势差也会逐渐减小，极面实际剩余的电荷随时间变换满足关系式

对于钹式结构的压电换能器，存在d33和d31两种振动模式，因此其产生的电压比一般压电陶瓷大得多，使得等效的压电应变常数很难通过数值计算准确的得出。但是根据压电方程

式中、——压电片径向和环向应力;

、——压电片的z方向电位移和电场强度;

——为恒电位移的柔性常数分量;

——沿压电片径向正应变;

——沿压电片环向正应变;

——压电电压常数分量;

——介电隔离率分量;

——恒电场作用下的泊松比。

钹型压电换能器的开路电压其实是压电场沿压电材料厚度方向的积分

考虑电极面为等势面，对简谐激励振动的运动方程进行简化，方程代入简化后的运动方程中，转化成一阶贝塞尔方程得标准形式,又由于由边界条件自由，所以当对其上简谐应力时，在r=0时确定通解中的B=0。故通解为：

又由贝塞尔函数递推式

又由应变与位移关系得

式中——波数，

——外载简谐激励频率;

——压电片半径;

——压电片的材料密度;

——常数

——0阶一类贝塞尔函数

在MATLAB中进行初步模拟，改变压电换能器的压电材料的厚度和半径，在相同情况下，各个厚度及半径对应的产生的开路电压如下：

图 8：各个厚度对应的产生的开路电压

从图中可以看出，其他条件不变，相同频率下，当厚度增大时其开路电压也随之增大。

图 9：各个半径对应的产生的开路电压

从图中可以看出，当其他条件不变时，同一频率下，并不是压电材料的半径越大，所产生的开路电压越大，而是在对应不同频率下，开路电压的大小对应关系不同。在HZ以下，最小半径的11mm所产生的开路电压最大；在HZ~HZ时，半径为21mm的产生的开路电压最大；~HZ下，半径为16mm的产生电开路电压最大；在~HZ下，半径最小的11mm所产生的开路电压最大。将其局部的0~200HZ放大如下：

可见当在200HZ以下时，其半径的大小对开路电压所造成的影响几乎为零。

当使其他条件均保持不变，仅改变换能器的压电材料的半径时，其不同半径所对应的压电材料的径向应变、环向应变和位移图分别如下：

图 10：不同半径所对应的压电材料的径向应变图

图 11：不同半径所对应的压电材料的环向应变图

图 12：不同半径所对应的压电材料的位移图

3.3. 仿真和分析

在COMSOL新建界面中选择模型向导-二维轴对称-结构力学-压电器件-特征频率。

在全局定义-参数中输入钹型换能器的各个参数。

为钹型压电换能器的直径，为金属端帽内腔底部直径，为内腔顶部直径，为金属帽的厚度，为压电陶瓷的厚度。并通过构建三个矩形和一个多边形构成一个钹型换能器的截面。

图 13：COMSOL建模模型图

对其添加材料，中间为PZT层，上下钹型金属帽为钢。

图 14：对模型添加材料

在固体力学板块对其添加边界载荷如图所示，边界载荷作用于钹型的顶部和底部，大小为0.7MPa。

图 15：对模型设置边界载荷

即如下截面图仅对金属端帽的顶端施加应力

图 16：边界载荷实际示意图

在静电板块对其压电材料和钹型金属端帽接触的上方设置终端，下方接地。

图 17：设置终端

最终求得该钹型换能器的振型截面、3D振型、压电材料表面电势图、回转几何如下所示

1.对应特征频率25199HZ

图 18：频率为25199HZ的振型截面、3D振型、压电材料表面电势图、回转几何

2.对应特征频率27291HZ

图 19：频率为27291HZ的振型截面、3D振型、压电材料表面电势图、回转几何

3.对应特征频率47586HZ

图 20：频率为47586HZ的振型截面、3D振型、压电材料表面电势图、回转几何

4.对应特征频率49525HZ

图 21：频率为49525HZ的振型截面、3D振型、压电材料表面电势图、回转几何

5.对应特征频率94534HZ

图 22：频率为99506HZ的振型截面、3D振型、压电材料表面电势图、回转几何

6.对应特征频率99506HZ

图 23：频率为99506HZ的振型截面、3D振型、压电材料表面电势图、回转几何

尝试加入外连耦合电路，一侧接地一侧接终端电压。

设接入的电阻为800Ω，其终端电压随着频率的变化分别为

图 24：连接外连耦合电路所得的终端电压图

可见此时在频率为167000HZ时，其终端电压可达91V之高。该局部放大图如下

其总储能随着频率变化分布如下

图 25：总储能图

可见此时在频率为25000HZ时，其储能最大可达0.5J。该局部放大图如下

3.4 优化结构

由于结构参数也对其特征频率有影响，可以通过变各个结构参数，如压电材料的半径Lc、金属端帽与压电材料接触的面积的长度L0、金属端帽顶部的半径Li、压电材料厚度tp等，比较最终得出的输出电压图，并结合实际可行性寻找在理论上的该钹型换能器的最优化结构。

首先保持其他不变，只改变压电材料的半径Lc，下图分别对应34mm、36mm、38mm、40mm的输出终端电压图

图 26：Lc为34mm、36mm、38mm、40mm的输出终端电压图

当Lc=34mm时，在160000Hz可达到峰值1780V。当Lc=36mm时，在100000Hz可达到峰值为765V，当Lc=38mm时，在800000Hz可达到峰值为-520V，次峰值为在650000Hz时达到250V。当Lc=40mm时，在620000Hz时可达到峰值83V ，在 860000Hz时达到次峰值-50V。通过对比，发现当Lc=34mm时，为此时的最优解，然后选定Lc=34mm并保持其他结构参数不变，只改变金属端帽与压电材料接触的长度L0，下图分别对应对应24mm、26mm、28mm、30mm的输出终端电压图。

图 27：L0为24mm、26mm、28mm、30mm的输出终端电压图

当L0=24mm时，在640000Hz可达到峰值130V，次峰值为在100000Hz时达到86V。当L0=26mm时，在20000Hz可达到峰值为300V，次峰值为在360000Hz时达到-210V。当L0=28mm时，在700000Hz可达到峰值为87V，次峰值为在940000Hz时达到-78V。当L0=30mm时，在50000Hz时可达到峰值1253V。通过对比，在不会造成压电材料击穿的前提下，发现当L0=30mm时，所能达到的最大的输出电压为此时的最优解，然后选定Lc=34mm、L0=30mm并保持其他结构参数不变，只改变金属端帽顶部的半径Li，下图分别对应对应10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm的输出终端电压图。

图 28：Li为10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm的输出终端电压图

当Li=10mm时，在50000Hz可达到峰值1253V。当L0=12mm时，在94000Hz可达到峰值为108V，次峰值为在430000Hz时达到83V。当L0=14mm时，在143000Hz可达到峰值为464V，次峰值为在620000Hz时达到608V。当L0=16mm时，在143000Hz时可达到峰值771V，次峰值为在618000Hz时达到378V。通过对比，在不会造成压电材料击穿的前提下，发现当Li=10mm时，所能达到的最大的输出电压为此时的最优解，然后选定Lc=34mm、L0=30mm、Li=10mm并保持其他结构参数不变，只改变压电材料厚度tp，下图分别对应对应1mm、1.5mm、2mm、2.5mm的输出终端电压图。

图 29：tp为1mm、1.5mm、2mm、2.5mm的输出终端电压图

当tp=1mm时，在142000Hz可达到峰值150V，次峰值为在719000Hz时达到95V。当tp=1.5mm时，在55000Hz可达到峰值为-142V，次峰值为在146000Hz时达到107V。当tp=2mm时，在47000Hz可达到峰值为1280V。当tp=2.5mm时，在55000Hz时可达到峰值143V，次峰值为在628000Hz时达到-73V。通过对比，在不会造成压电材料击穿的前提下，发现当tp=2mm时，所能达到的最大的输出电压为此时的最优解。

通过综上比较并结合实际可行性，选择压电材料的半径为17mm，金属端帽与压电材料接触的面积的长度为2mm，金属端帽顶部的半径为9mm，压电材料厚度为2mm的结构参数，具体参数定义及构建完成后的钹型换能器，最终得出的输出电压图如下图所示，能达到的最大的输出电压为1280V。

图 30：得到的最优化模型及其对应的输出电压图

在以上得到的优化结构下的特征频率及每个特征频率所对应的振型截面、压电材料表面电势图如下：

1.对应特征频率14238Hz

图 31：最优化模型频率为14238Hz的振型截面、压电材料表面电势图

2.对应特征频率15997Hz

图 32：最优化模型频率为15997Hz的振型截面、压电材料表面电势图

3.对应特征频率26404Hz

图 33：最优化模型频率为26404Hz的振型截面、压电材料表面电势图

- 4.对应特征频率26482Hz

图 34：最优化模型频率为26482Hz的振型截面、压电材料表面电势图

- 5.对应特征频率55011Hz

图 35：最优化模型频率为55011Hz的振型截面、压电材料表面电势图

- 6.对应特征频率55099Hz

- 图 36：最优化模型频率为55099Hz的振型截面、压电材料表面电势图

3.5 外接耦合电路对其影响

3.5.1外接耦合电路电阻的影响

通过变外接耦合电路中所连接的电阻大小，观察其输出电压的变化。将外部耦合电路所接的电阻从700Ω变到1000Ω的图示如下：

图 37：Ri=700Ω时的输出电压图

当Ri=700Ω时，在55000Hz可达到峰值735V。

图 38：Ri=800Ω时的输出电压图

当Ri=800Ω时，峰值为在13000Hz时达到905V。

图 39：Ri=900Ω时的输出电压图

当Ri=900Ω时，峰值为在55000Hz时达到1067V。

图 40：Ri=1000Ω时的输出电压图

当Ri=1000Ω时，峰值为在47000Hz时达到1280V。

从上综合可得，当外界耦合电路的电阻越大时，其产生的终端电压也越大。

3.5.2瞬态的点计算

考虑到加了外连电路，导致外连电路与换能器发生耦合共振导致的影响，所以尝试去掉外连电路，并将面载荷的激励力换为一定频率的主动激励电压。

删掉原在固体力学板块的边界载荷、外连电路板块.然后后在静电板块中做如下改变： 去掉外连电路，并将面载荷的激励力换为一定频率的主动激励电压。

现是使金属钹型端帽与压电材料的接触的上表面接上频率为50Hz的正弦激励电压，其，具体情况如下图所示。

图 41：加正弦激励电压示意图

在该种情况下，并使用3.4所得到的进一步发优化结构参数，即压电材料的半径为17mm，金属端帽与压电材料接触的面积的长度为2mm，金属端帽顶部的半径为9mm，压电材料厚度为2mm的钹型换能器。并计算对应特征频率，得到该结构所得的特征频率有14238Hz、15997Hz、26404Hz、26482Hz、55011Hz、55099Hz。并计算每个特征频率的瞬态，其钹型金属端帽能达到的较大的最大总位移分别对应55011Hz、55099Hz，其在这两个频率下的位置-位移图如下。

图 42：55011Hz下的最大总位移图

图 43：55099Hz下的最大总位移图

从图中可以看出，61908Hz下，该钹型金属端帽的最大的位移能达到偏离平衡位置近55011Hz、55099Hz能达到偏离平衡位置近16mm。

将激励电压的频率设为50Hz，得到在该激励频率下的瞬态的振动情况，并利用点计算，得到钹型端帽的端点在该频率下的振动情况。首先设置时间步长为频率的倒数20ms，终止步长设为1s，计算后得到该换能器在此种激励下的每一个瞬态的振动情况，并选取上部钹型金属端帽的中心点为参考点进行点计算，进行点计算，得到钹型端帽的端点振动情况如下所示：

图 44：终止步长为1s的钹型金属上端帽的中心点在正弦激励电压下的振动情况

从图中可以看出，在0.04s时，该点达到可偏移平衡位置的最大位移.保持其他值不发生改变，再设置终止步长设为1.5s得到钹型端帽的端点振动情况如下所示：

图 45：终止步长为1.5s的钹型金属上端帽的中心点在正弦激励电压下的振动情况

从图中可以看出，在1.24s时，该点达到可偏移平衡位置的最大位移。保持其他值不发生改变，再设置终止步长设为2s得到钹型端帽的端点振动情况如下所示：

图 46：终止步长为2s的钹型金属上端帽的中心点在正弦激励电压下的振动情况

从图中可以看出，在0.64s时，该点达到可偏移平衡位置的最大位移。

出现这种情况，考虑可能是由于选取终止步长不同，可能导致部分数据被压缩或是丢失，所以才出现终止步长不同，图象不同的情况。

4 总结

通过理论分析得出：钹型压电换能结构金属端帽的轴向变形与在外载的作用大小有关，压电陶瓷片的径向变形及环向变形与金属端帽锥面的初始夹角，换能结构的半径，钹型端帽的顶半径、底半径和厚度及外载作用下得轴向变形等有关。

且由于正压电效应，钹型换能器受到应力且当两极处于断路状态，两极板间产生电势差，该电势差与压电材料的性质、几何形状均有关。

然后经过MATLAB的初步模拟，可以得到：其他条件不变，相同频率下，当厚度增大时其开路电压也随之增大；其他条件不变时，在对应不同频率下，开路电压的大小对应关系不同。在HZ以下，最小半径的11mm所产生的开路电压最大；在HZ~HZ时，半径为21mm的产生的开路电压最大；~HZ下，半径为16mm的产生电开路电压最大；在~HZ下，半径最小的11mm所产生的开路电压最大。当在200HZ以下时，其半径的大小对开路电压所造成的影响几乎为零。

最后在COMSOL中构建厚度为2mm，半径为16mm的PZT圆片所构成的钹型换能器，并通过模拟得出：可见频率为25199HZ、47586HZ、94534HZ的压电换能器的振型是对称的，而27291HZ、49525HZ、99506HZ的振型不对称，不对称振型的压电材料上产生的电势差普遍较对称的小，所以对于要选出最优化结构的压电换能器，我们应该选取其的特征频率下的对称结构，即25199HZ、47586HZ、94534HZ。其中94534HZ的图象当中，压电换能器的金属端帽上有两个波峰和波谷，即对应于在前分析的二阶贝塞尔函数。25199HZ、47586HZ的图象当中，压电换能器的金属端帽上有一个波峰和波谷，对应于一阶贝塞尔函数。将其接入电阻为800的外连耦合电路中，得到频率为167000HZ时，其终端电压可达91V之高。频率为25000HZ时，其储能最大可达0.5J。

然后通过变各个结构参数，如压电材料的半径Lc、金属端帽与压电材料接触的面积的长度L0、金属端帽顶部的半径Li、压电材料厚度tp等，比较最终得出的输出电压图，寻找在理论上的该钹型换能器的最优化结构。最终得出压电材料的半径为17mm，金属端帽与压电材料接触的面积的长度为2mm，金属端帽顶部的半径为9mm，压电材料厚度为2mm的钹型换能器为目前的最优化结构，。且该结构所得6个特征频率分别为14238Hz、15997Hz、26404Hz、26482Hz、55011Hz、55099Hz，能达到的最大的输出电压为1280V。

最后讨论外部耦合电路对其的影响，首先通过改变外接耦合电路电阻的大小，观察其终端输出电压变化，最终发现外界耦合电路的电阻越大时，其产生的终端电压也越大。通过瞬态观察对其加一个频率为50Hz的正弦主动激励电压，观察该换能器的振动状态。并对钹型金属上端帽的中心点的点计算，设时间步长为20ms，终止步长为1s，得到该点随时间的位移图。

参考文献

- 钟勇.用于路面机械能量回收的压电换能器研究[D].哈尔滨工业大学,2013.

- 黄如宝,牛衍亮,赵鸿铎,常惠斌.道路压电能量收集技术途径与研究展望[J].中国公路学报,2012,25(06):1-8.

- 李金田,文玉梅.压电式振动能量采集装置研究进展[J].现代电子技术,2011,34(18):184-189.

- 赵鸿铎,梁颖慧,凌建明.基于压电效应的路面能量收集技术[J].上海交通大学学报,2011,45(S1):62-66.

- 王文龙,笪良龙,尹航.基于球形压电陶瓷的耐压水听器[J].应用声学,2020,39(02):268-274.

- 侯尚,费春龙,杨新宇,孙昕郝,周歧发.血管内超声换能器的研究现状与进展[J].压电与声光,2019,41(03):383-386+391.

- 林书玉.一种新型级联式高强度功率超声压电陶瓷换能器[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2017,45(06):22-28.

- 陈晓林,刘红俊.基于压电效应的路面振动能量收集技术[J].机械设计与研究,2017,33(01):190-193.

- 陈君.基于新型结构钹式压电换能器的加速度传感器研究[D].江苏大学,2016.

- 孔凡国,陈然然,段文科.高频医用超声换能器的研究现状及发展趋势[J].功能材料与器件学报,2015,21(05):133-138.

- 彭海军,贾绍文,杨建新,蔡慧敏.钹式换能器等效电路模型研究[J].传感技术学报,2014,27(06):747-751.

- 李金田,文玉梅.压电式振动能量采集装置研究进展[J].现代电子技术,2011,34(18):184-189.

- Abbas Jasim,Hao Wang,Greg Yesner,Ahmad Safari,Ali Maher. Optimized design of layered bridge transducer for piezoelectric energy harvesting from roadway[J]. Energy,2017,141.

- Modeling and experimental validation of unimorph piezoelectric cymbal design in energy harvesting. 2013, 24(7):828-836.